ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: Ведущая шестерня привода натяжения троса

Метод производства: Аддитивное производство (FDM / FFF)

Среда эксплуатации: Автоматизированная система климат-контроля промышленных оранжерей и ботанических садов.

Функционал: Деталь является выходным звеном компактного червячного редуктора. Шестерня наматывает стальной трос, который с усилием натягивает тяжелую светоотражающую штору.

1. Описание назначения и проблематика

Механизм работает в режиме «старт-стоп». В момент достижения максимального натяжения троса двигатель кратковременно уходит в режим стопорения, создавая нагрузку на зубья.

Проблема: Штатные шестерни из литого под давлением пластика (POM/ацеталь) со временем накапливают усталостные микротрещины в основании зуба и ломаются, а латунные аналоги стачивают ответные полимерные валы. Поставщик оборудования прекратил выпуск запчастей для этой модели редуктора.

2. Условия эксплуатации (Вводные факты)

Кинематика: Низкоскоростной привод. Скорость вращения: 4–6 об/мин.

Следствие: Режим граничной смазки (гидродинамический клин не образуется), работа на сухую или с густой консистентной смазкой.

Номинальный крутящий момент: 25 Н·м.

Пиковый (стопорный) момент при натяжении троса: до 75 Н·м (возможны микроудары при порывах ветра, раскачивающих штору).

Среда:

Влажность: 85–98% (тропический климат внутри оранжереи, регулярный туман).

Температура: от +10°C ночью до +70°C днем (нагрев под стеклянной крышей).

Химия/УФ: Постоянное воздействие жесткого ультрафиолета и периодическое попадание внекорневых подкормок (слабые кислоты, соли).

Причина замены оригинала: Срез 2-3 зубьев из-за усталости пластика и разрушение ступицы в месте посадки стопорного винта.

3. Геометрические ограничения и допуски

Необходимо соблюсти точность эвольвенты и шаг зубьев. Люфт в зацеплении приведет к ударным нагрузкам и разрушению напечатанного зуба.

4. Ключевые требования к материалу

Материал должен быть гидрофобным.

Материал должен иметь высокий модуль упругости, чтобы зуб не «подгибался» под нагрузкой 75 Н·м, выходя из зацепления.

Деталь не должна деградировать и терять прочность под прямыми солнечными лучами.

Температура стеклования (Tg) должна быть не ниже 85-90°C.