ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: Ведущее колесо конвейерной линии (ролик привода)

Метод производства: Аддитивное производство (FDM / FFF)

Среда эксплуатации: Чистый цех готовой продукции (ISO Class 8)

Объект транспортировки: Пачки офисной и мелованной бумаги в полиэтиленовой и крафт-обертке (масса одной пачки от 2 до 5 кг).

1. Описание назначения и проблематика

Колесо устанавливается на приводной вал ленточного конвейера, по которому осуществляется финальная сортировка и упаковка бумаги. Текущие серийные колеса из литого полиуретана выходят из строя из-за расслоения ступицы и протектора.

2. Условия эксплуатации (Вводные факты)

Режим работы: Непрерывный, 24/7 (около 8000 моточасов до планового ТО).

Скорость линии: 2.2 м/с (примерно 450 об/мин).

Радиальная нагрузка на одно колесо: до 18 кг (возможны микроудары при схождении пачек с соседних линий).

Температурный режим: Строго +20°C ± 2°C.

Влажность: 45% ± 5% (критично для бумаги).

Химическое воздействие: Еженедельная санитарная обработка ветошью, смоченной в 70% изопропиловом спирте (IPA) или перекиси водорода.

Требования к чистоте: Деталь не должна выделять микропыль (абразивный износ пластика недопустим) и не должна выделять летучие органические соединения (VOC), которые могут осесть на бумаге и повлиять на её дальнейшую печать в офисах клиентов.

3. Геометрические ограничения и допуски

Требуется обеспечить точность отверстия (допуск ±0.1 мм) с учетом усадки FDM-пластиков. Люфт недопустим (возникнет биение), натяг без нагрева приведет к разрыву детали.

Профиль протектора: Цилиндрический с фасками по краям.

4. Ключевые требования к материалу (Критерии выбора)

Материал должен обладать высоким коэффициентом трения по скольжению к бумаге и крафт-картону (во избежание проскальзывания ролика).

Материал не должен оставлять черных или цветных следов (следов пластификаторов) на белой бумаге при трении.

Стойкость к циклическим нагрузкам на сжатие (пятно контакта при нагрузке 18 кг).

Отсутствие хрупкого разрушения при случайных ударах.

Отсутствие "пыления" (отслоения микро-чешуек пластика от слоев при трении).

Устойчивость к IPA (изопропиловому спирту).

Желательно, чтобы материал обладал антистатическими (ESD) свойствами, чтобы не притягивать бумажную пыль к оси и не накапливать статику.