ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: Эластичный защитный чехол (пыльник) наружного ШРУСа

Метод производства: Аддитивное производство (FDM / FFF)

Среда эксплуатации: Ходовая часть высокопроходимого экспедиционного автомобиля.

Функционал: Защита шарнира равных угловых скоростей от попадания воды, абразивной грязи и реагентов, а также удержание специализированной смазки внутри узла при постоянных изгибах и осевых перемещениях подвески.

1. Описание назначения и проблематика

Штатные резиновые пыльники (из хлоропренового каучука / неопрена) изнашиваются под воздействием агрессивных солевых растворов и деформирующей нагрузке. Применение жестких материалов не допускается: при углах поворота колеса свыше 35 градусов они создаётся избыточное сопротивление, что приводит к перегреву ШРУСа и вибрациям на руле.

Оригинальные запчасти для данной модели сняты с производства.

2. Условия эксплуатации (Вводные факты)

Кинематика и нагрузки:

Угол поворота колеса (изгиб пыльника): до 42 градусов.

Осевой ход подвески (растяжение/сжатие пыльника): ± 30 мм.

Частота деформаций: Постоянная, при вращении колеса до 1000 об/мин.

Температурный режим:

Рабочий диапазон: от 0°C до +75°C (нагрев от тормозных механизмов и трения в ШРУСе при длительном буксовании).

Химическая среда:

Внутри: Высокотемпературная смазка на основе дисульфида молибдена и литиевого комплекса (MoS2 Li-Complex).

Снаружи: Дорожные реагенты (хлорид натрия, хлорид кальция), тормозная пыль, брызги бензина/дизеля, удары мелких камней и крошки.

Герметичность: Узел должен быть абсолютно герметичен.

3. Ключевые требования к материалу

Материал должен сохранять эластичность при всём диапазоне рабочих температур.

Материал должен быть масло и бензостойким.

Материал должен быть достаточно гибким и прочным.