ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: копирный вал (ось вращения) передающей звезды формовщика коробов

Метод производства: Аддитивное производство (FDM  FFF)

Среда эксплуатации: Цех фасовки и групповой упаковки (картонная и целлюлозная пыль, периодическая влажная уборка).

Функционал: механический копир (кулачковый механизм). Неподвижная (или медленно вращающаяся) ось, по профилю которой скользят ролики захватов, обеспечивая их синхронное открытие и закрытие при передаче коробов.

1. Описание назначения и проблематика

В цеху присутствует мелкая абразивная целлюлозная пыль (от гофрокартона). Смазка на оси смешивается с пылью, образуя густую абразивную пасту. Это приводит к ускоренному износу как самого копирного профиля (широкой части), так и ответных роликов захватов. Износ профиля нарушает кинематику захваты открываются с задержкой, короба падают, линия встает на аварийный стоп.

2. Условия эксплуатации (Вводные факты)

Скорость вращения звезды: 65 об/мин (цикличность линии ~40 коробов/мин).

Радиальная нагрузка от пружин захватов на профиль до 35 Н на каждый ролик (в пике при закрытии захвата).

Реактивный крутящий момент на ось (на скручивание) до 18 Н·м.

Профиль оси работает в паре с роликами из полиацеталя (POM). Напечатанная деталь не должна вызывать ускоренный износ ответных POM-роликов.

Температура и среда +15°C...+35°C. Высокая запыленность целлюлозой. Еженедельная мойка оборудования щелочными пенными средствами (pH 10-11) для удаления клеевых остатков.

Причина замены оригинала: выработка (износ) широкого копирного профиля на 1.5–2 мм, появление «ступенек», заклинивание роликов.

3. Геометрические ограничения и допуски

Критический параметр Точность профиля кулачка. Отклонение от теоретического контура не должно превышать ±0.15 мм.

Любая «ступенька» от слоев FDM-печати на рабочей поверхности профиля будет работать как напильник, стачивая POM-ролики за несколько смен.

4. Ключевые требования к материалу (Критерии выбора)

Материал должен иметь низкий коэффициент трения скольжения по POM-пластику без применения внешних смазок.

Высокая стойкость к абразивному износу (целлюлозная пыль).

Материал должен выдерживать крутящий момент (18 Н·м) без скручивания и слома.

Устойчивость к щелочным моющим средствам (pH 11) и возможным попаданиям горячего клея (расплава EVA), используемого на формовщике (температура капания клея до 160°C, материал не должен плавиться или размягчаться при кратковременном контакте).

Материал не должен выделять токсичных веществ (оборудование может использоваться для упаковки пищевой продукции, например, тетрапакетов с соком).